Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 109 /Question nº: 109

Título: /Title: Polpa para papel Kraft liner.

Por: / By: Altair Zolio

E-mail:  altair.zolio@vcp.com.br

Questão: /Question:

Caro Celso, depois que conheci seu site, achei muito interessante e gostaria de abusar da sua sabedoria.

Estou fazendo uma pequena pesquisa sobre polpa fibra longa com kappa 90 para produzir papel kraft liner. Pergunta: Qual a característica considerada mais crítica para o processo de produção do papel? Este papel tem carga mineral adicionada? A colagem é ácida?
Um abraço

Altair

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Altair, é uma honra ter sua visita em meu site. A fabricação de liner é uma tecnologia que tem evoluído muito. Suas especificações dependem do uso a que se destinará, se para caixas de papelão ondulado ou se para impregnação. No primeiro caso, é crítico se ter boa rigidez e resistências (Ring Crush Test, Mullen, Delaminação pelo Scott Bond teste, além da tradicional TEA - Tensile Energy Absorption). Essas propriedades de resistência perdem cada vez mais sua importância pelas tecnologias mais recentes de se fabricar caixas de papelão, com múlti-capas e ondas, além de ondas de dimensões variadas. Tanto é verdade, que se fabricam excelentes caixas com liner e corrugado todos de pasta reciclada. Em geral, quando o liner é obtido de aparas de papelão, costuma-se chamá-lo de test-liner. O Brasil tem crescido muito na fabricação de test-liner, destinando a grande porcentagem do liner tradicional de fibras virgens para exportação. Nem por isso, nossas caixas desempenham mal, pelo contrário. Para o liner a ser usado em impregnação com resinas para fabricação de laminados de fórmica, são também muito importantes a porosidade e a umidade.

Esses papéis podem ter alguma carga, mas é muito pequena essa participação de minerais, até porque a celulose é não branqueada e os minerais podem ser substituídos por pasta reciclada, em preços muito competitivos. A colagem é quase sempre ácida, pois não se justificam colagens mais sofisticadas para papéis que serão usados sem carbonatos e onde alvura não é importante. No caso de white-top-liner, na camada branca superficial se pode utilizar alguma carga para melhorar a lisura e substituir a pasta mais cara de fibra curta branqueada. Nesse white-top-liner é comum também o revestimento da camada branca superficial, quase sempre de fibra curta, para facilitar a impressão das caixas.

Um forte abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________