Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº:42  /Question nº:42

Título: /Title: Papel e celulose. Processo produção.

Por: / By: Gilberto Siqueira

E-mail:  gilbertofsiqueira@yahoo.com.br

Questão:  /Question:

Qual o processo de polpação mais utilizado no Brasil atualmente? E no mundo? Por quê? 
Poderia descrevê-lo?

________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Gilberto, o processo mais utilizado no Brasil e no mundo para produção de celulose é sem dúvidas o processo kraft ou sulfato. Ele mostra inúmeras vantagens como: a) adequação a muitas matérias primas fibrosas (diferentes madeiras e não madeiras, como bagaço, bambu, etc); b) possibilidades de recuperar os reagentes químicos e a matéria orgânica dissolvida em um ciclo simples e fechado de recuperação; c) economicidade; d) praticidade; e) qualidade da celulose produzida, a qual pode ser branqueada com facilidade, se assim se fizer necessário.

O processo é simples, basta se promover à individualização das fibras da madeira ou do material fibroso vegetal em um vaso de pressão, em temperaturas entre 145 a 170 ºC com um licor de cozimento que é uma mistura de sais de sódio, sendo os ativos a soda cáustica (NaOH) e o sulfeto de sódio (Na2S). Ao final do cozimento, as fibras separadas são lavadas e têm uma cor marrom ou marrom acinzentada. Elas podem ser usadas como tal para fabricar papéis resistentes para embalagens ou podem ser branqueadas para a fabricação de papéis brancos, como os de imprimir, higiênicos, etc.

Na lavagem da celulose extraída do vaso de pressão, os compostos químicos minerais utilizados, bem como a matéria orgânica dissolvida passam por um ciclo de recuperação, de onde se gera energia a partir da matéria orgânica e se recuperam os sais de sódio para novo cozimento, em uma operação simples, econômica, eficiente e segura.
Um abraço

Celso

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________