Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 65 /Question nº: 65

Título: /Title: Lâminas de eucalipto.

Por: / By: Ivo Remus

E-mail: ifremus@ifremus.com.br

Questão:  /Question:

Boa Tarde! Necessito algumas informações sobre lâminas de eucalipto:
1- são produzidas no Brasil lâminas com espessura de 1,2mm?
2- comparando com o "Pau Marfim" o eucalipto tem uma densidade menor ou maior?
3-comparando com o "Pau Marfim" o eucalipto tem uma resistência mecânica ao cisalhamento maior ou menor?
4- comparado ao "Pau Marfim" o eucalipto tem um módulo de flexão maior ou menor?
5- quem produz lâminas de eucalipto para o mercado interno e onde posso adquirir este material?
Se puderem me ajudar nestas questões ficarei extremamente grato,
Atenciosamente,
Ivo Remus

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Ivo,

Desculpe-me a demora em lhe responder devido minhas férias com a família.
Procurarei dar-lhe algumas informações para que você se situe em relação aos seus propósitos.

Inicialmente, quando falamos de madeira de eucalipto, estamos na verdade com uma ampla gama de materiais com propriedades bastante diferenciadas, devido espécies, idades, condições de crescimento, base genética, etc. Procurando resumir em muito tudo isso, vamos falar em uma madeira de baixa densidade (E. grandis) e outra de alta densidade (E. citriodora). Ambas são muito diferentes entre si para as propriedades físicas e mecânicas. A 15% de umidade, a madeira de E. grandis mostra densidade de 0,50 g/cm³ , a de E. citriodora de 0,95 a 1,05 g/cm³. Comparativamente, duas madeiras nacionais, o pau-marfim e o ipê se assemelham mais ao E. citriodora , pois possuem densidades a 15% de umidade de respectivamente 0,85 para o marfim e 1,04 para o ipê.

Quanto às resistências vou me basear em dados de literatura. A maior fonte bibliográfica consiste no manual do IPT / SP “Madeiras para Móveis e Construção Civil”, em CD-Rom, podendo ser adquirido através do site do instituto em www.ipt.br , com link no www.celso-foelkel.com.br.. 
Para a resistência ao cisalhamento da madeira verde: E grandis ~ 9,5 a 10,5 MPa ; E. citriodora ~ 16,3 MPa ; Pau marfim ~ 13,0 MPa e ipê ~ 15,4 MPa.

Para a flexão estática, temos:

E. grandis (madeira verde ~ 53,8 MPa ; madeira a 15% umidade ~ 75,6 MPa; módulo de elasticidade / madeira verde ~ 9.689 MPa).
E. citriodora ( madeira verde ~ 111,8 MPa ; madeira a 15% umidade ~ 121,4 MPa; módulo de elasticidade / madeira verde ~ 13.337 MPa).
Pau-marfim ( madeira verde ~ 105 MPa ; madeira a 15% umidade ~ 115 MPa; módulo de elasticidade / madeira verde ~ 11.486 MPa).
Ipê ( madeira verde ~ 148,5 MPa ; madeira a 15% umidade ~ 160,5 MPa; módulo de elasticidade / madeira verde ~ 15.298 MPa).

Você pode encontrar dados interessantes sobre madeiras em www.refrima.com.br (características de madeiras brasileiras) ; em www.aguademeninos.com.br (propriedades de madeiras brasileiras) ; em www.madguimaraes.com.br ; em

planeta.terra.com.br/negocios/ouroverdemudas/resistenciamadeira.pdf ; em www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr65/cap12.pdf e em
 www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr65/cap05.pdf. Dê uma navegada por esses sítios.

Finalmente, uma das melhores referências sobre laminação com eucaliptos de baixa a média densidade (E. grandis e E. saligna) é a Boise Cascade do Brasil Ltda., que inaugurou há poucos anos uma moderna instalação para laminação de madeiras de eucaliptos em Guaíba, no RS ( Fone 51-491.9900 , endereço Rodovia Estrada Geral Guaíba 765 , Bairro Bom Retiro, CEP 92500 –000 , em Guaíba/RS). É bem possível que eles laminem na espessura que você está questionando. Sugiro contactá-los.

Espero que eu tenha lhe ajudado, e também com a ajuda adicional que tivemos do Luiz T. Z. Scheffer.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By: Luiz T. Z. Scheffer

E-mail: luiz.z@terra.com.br

Ivo, sei que já estão laminando eucalipto. A Firma Irmãos Salvador em São Francisco de Paula lamina eucalipto para confecção de suas chapas de compensado. Desconheço, porém, as características para responder as demais questões que formulaste.
As lâminas de que necessitas seriam destinadas para que fim?
Na próxima semana estarei naquela cidade e poderei colher melhores informações.
Atenciosamente
Luiz Scheffer

___________________________________________________